| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Электроды и припои ОКПД 2: 25.93.15.120 Электроды с покрытием Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» Электрод АНО-4 д-3мм ГОСТ: 9466, 9467 ТУ: 1272-094-27286438-2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Покрытие электродов | рутиловое |  |  |
| 2 | Коэффициент наплавки |  | г/А·ч | 8,5 |
| 3 | Ток | AC/DC |  |  |
| 4 | Типичный химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |
|  | С не более |  | % | 0,1 |
|  | Mn |  | % | 0,55-0,80 |
|  | Si не более |  | % | 0,2 |
|  | S не более |  | % | 0,04 |
|  | P не более |  | % | 0,045 |
| 5 | Длина, мм |  | мм | 350 |
| 6 | Предел прочности |  | МПа | 450 |
| 7 | Относительное удлинение |  | % | 18 |
| 8 | Предел текучести |  | МПа | 390 |
| 9 | Расход электродов на 1 кг наплавленного металла |  | кг | 1,7 |

Особые свойства сварочных электродов

Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. Сварочные материалы марки АНО-4 отличаются легким зажиганием дуги. Допускают сварку на повышенных режимах. Отличаются малой склонностью к образованию пористости в корне тавровых швов.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16